附件二：苯酐包装袋技术要求（25KG）

福建省福化古蕾化学有限公司26万吨/年苯酐项目，其成品包装袋为白色复合塑料编织袋，口冷不缝，底双折缝纫。主要规格和要求如下：

包装袋形式：白色复膜编织袋

包装袋尺寸：880x550mm

包装袋制造标准：符合GB/T 8946-2013

包装袋包装重量规格：25kg/袋


包装袋袋重：120g

附表-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 单位 | 标准要求 |
| 1 | 外观质量 | 外观 | / | 料袋应外观平整，袋口无粘连 |
| 稀档 | / | 间隔100mm内，经纬丝断缺不超过2根 |
| 褶邹 | / | 宽度3mm，长度100mm的折叠不多于3处 |
| 清洁 | / | 由油或其他原因造成100mm2以下的明显污点不多于3处 |
| 缝合 | / | 不允许出现缝线脱针、断线、未缝住卷折现象 |
| 复合 | / | 不允许出现复合宽度不足，明显脱落、气孔或硬块 |
| 2 | 长度 | | mm | 880 |
| 3 | 宽度 | | mm | 550 |
| 4 | 经向拉断力 | | N/50mm | ≥ 550 |
| 5 | 纬向拉断力 | | N/50mm | ≥ 550 |
| 6 | 剥离力 | | N/30mm | ≥ 3.0 |
| 7 | 耐热性 | | / | 应无粘着、熔痕等异常情况 |
| 8 | 膜厚度 | | mm | 至少0.025 |
| 9 | 缝线拉力 | |  | 不低于9公斤 |
| 10 | 跌落试验 | | / | 包装物无漏失，包装袋不破裂 |
| 11 | 外观标识 | | / | 附件2为样本，最终以以比选人要求为准。 |
| 12 | 印刷 | | / | 印刷不得有污点和重影，印刷清晰鲜艳。 |

厂商每批号随货附质量检验报告COA一份核验。

**附件-2: PA产品标识模板2（小包装）：**



**福建省福化古蕾化学有限公司**

**Fujian Fuhua Gulei Chemical Co.,Ltd**

邻苯二甲酸酐

**马来酸酐（MA）含量：＜0.05%**

**执行标准**：**GB/T 15336-2013**

**净 含 量**：25kg

**质量等级：合格品**

**产品批号：见喷码**

**地址：福建省漳州市古雷经济开发区古雷镇**

**疏港大道南102号**

**客户服务电话：**

****

**印刷尺寸：根据包装袋大小调整**